Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий технологический техникум»

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

(наименование дисциплины)

по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

(код и наименование профессии)

2023 г.

Организация - разработчик:  ГБПОУ  «Троицкий технологический техникум»

Разработчики: Мумбаева С.Ю. преподаватель спец.дисциплин, высшей квалификационной категории, Куляшова О.Н. мастер производственного обучения, высшей квалификационной категории.

Рассмотрена на заседании цикловой  методической комиссии преподавателей и мастеров  производственного обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих технического и строительного профиля

Протокол  № 9   от «23» мая 2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

- ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ)	3

- ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  КУРСА     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	8

- КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ        МАТЕРИАЛЫ        ДЛЯ        ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)	15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.

КОС разработан в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом для профессии среднего профессионального образования: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида деятельности «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» и составляющих его профессиональных компетенций, формирующихся в процессе освоения ППКРС в целом.

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и включает в себя оценочные средства для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и квалификационный экзамен.

1 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ;

| Элемент | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами | дифференцированный зачёт | вопросы |
| УП | дифференцированный зачёт | практические работы, контрольная работа, другие формы контроля |
| ПП | дифференцированный зачёт | практические работы, контрольная работа, другие формы контроля |
| ПМ (в целом) | экзамен квалификационный |  |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ)

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций:

Таблица 2.1

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | иметь практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; уметь: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; |
| ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | иметь практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; уметь: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; |
| ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. | иметь практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; уметь: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; |
| ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. | иметь практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; выполнения дуговой резки; уметь:проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; владеть техникой дуговой резки металла; знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; |

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

  - МДК.02.01. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

    - Задания текущего контроля

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, практических работ, тестов.

Пример контрольной работы:

      - Контрольная работа №1Сварка сталей

1 вариант

а) Дать определение свариваемости сталей, деление её на 4 группы и условия при которых сваривается каждая группа сталей.

б) Описать технологию сварки  углеродистых конструкционных сталей – низкоуглеродистых, среднеуглеродистых, высокоуглеродистых (материалы, режим сварки, технология)

Критерии оценивания:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно- понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико- ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Примеры тестов для текущего контроля:

1.Тест по теме: “Сварочные материалы, технология сварки сталей”

В поставленных вопросах найдите один или более соответствующих ответов, напишите порядковый № вопроса и буквальный индекс ответа (а, б, в, г) или напишите ответ словами. Например: 1 – а, 2 – в, и т. д.

- Укажите марку сварочной проволоки с пониженным содержанием вредных примесей а) Св – 08 АА	1 б

б) Св – 10 Г2 в) Св – 08 А

- Перечислите виды электродов:

а)		2 б

б)

- Укажите назначение электродного покрытия

а) для защиты сварочной ванны от воздействия воздуха	1 б б) для защиты электрода от влаги:

- Укажите электрод для сварки стали:

а) OЗH	б) ОЗС	в) ОЗЧ	г) ОЗА	1 б

- Подготовка метала под сварку заключается в:

а)		5 б б)

в)

г)

д)

- Укажите способы зажигания дуги:

а)	б)	в)		3 б

- Укажите нормативную формулу длины дуги		1 б

- Напишите формулу для определения величины силы сварочного тока:

1 б

- Подберите диаметр электрода при сварке метала толщиной 3 мм.

а) 2 мм.	б) 3 мм.	в) 4 мм.	1 б

- Перечислите основные показатели режима сварки

а)		4 б б)

в)

г)

- Укажите способы заполнения шва по длине:

а)		3 б б)

в)

- Укажите стабилизирующие компоненты электродных покрытий:

а) Полевой шпат, мрамор, мел, кальцинированная сода	1 б б) Крахмал, древесная мука, пищевая мука

в) Мел, древесный уголь

- Какой буквой обозначаются электроды с кислым покрытием

а) Б	1 б

б) Р

в) А

- Какими способами наносится электродное покрытие:

а) Окунанием	2 б

б) Опрессовкой

- Дуга прямой полярности это:

а) Когда электрод на клемме “-“, а масса на клемме “+”	1 б б) Когда электрод на клемме “+”, а масса на клемме “-“

в) Дуга, горящая в парах метала

- Укажите наиболее часто применяемую длину покрытых электродов

а) 350 мм. б) 450 мм.	в) 550 мм.	1 б

- Укажите основные раскислители в обмазке электродов

| а) Кремний, марганец, титан б) Кислород, аргон, азот в) Мел, жидкое стекло | 1 | б |
| --- | --- | --- |
| 18. Какое напряжение считается безопасным для человека в любых условиях работы | 1 | б |
| 19. Напишите марки электродов для сварки низкоуглеродистых сталей а) | 4 | б |
| б) в) г) |  |  |

- Напишите марки электродов для сварки среднеуглеродистых сталей

а)

г)

б)

д)

в) 	 	6 б е)

Критерии оценивания:

Всего: 41 балл

“2” - меньше 24 баллов

“3” – 25 – 30  баллов

“4” – 31  – 36  баллов

“5” – 37 – 41 балл

Практическая	работа	выполняется	согласно	плану	профессионального	модуля	и выполняется по методическим рекомендациям по выполнению практических работ.

Пример практической работы:

Тема 1. Сварка углеродистых сталей

Практическая работа №2

Тема: Сварка углеродистых сталей

Цель: Научиться выполнять сварку пластин из углеродистых сталей

Оборудование: -сварочный пост с необходимой аппаратурой

- плавящиеся электроды

- пластины металла из низкоуглеродистой стали с разделкой кромок и без разделки кромок

  - молоток-шлакоотделитель

    - щетка стальная металлическая

    - шаблон сварщика универсальный

    - металлическая линейка

    - зубило

Ход работы:

- Прочитать материал по технике выполнения швов и правилам техники безопасности.

- Ответить на вопросы с оформлением отчета:

  - в каких случаях находят применение однопроходные стыковые швы ?

  - требования к выполнению однопроходных швов?

  - как влияет величина зазора на глубину провара кромок?

  - в каких пределах рекомендуется значение зазора?

  - как выполняются ниточные швы?

  - какую ширину имеют швы с поперечными колебательными движениями электрода?

- Выполните сварку на углеродистых пластинах без разделки и с односторонней разделкой кромок. Выберите диаметр электрода, силу сварочного тока.

Критерии оценок:

При оценивании практической работы студента учитывается следующее:

  - - качество выполнения практической части работы;

  - - качество оформления отчета по работе;

  - - качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно- понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико- ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Рубежный контроль проводится в конце 5 семестра - в форме накопительной оценки за текущие устные ответы учащихся, контрольные работы, тесты и выполнение практических работ.

    - Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. Пример.

Тест к экзамену по МДК 02.01:

      - Установить соответствие в таблице – 4б

| Свариваемость стали | Содержание углерода в стали |
| --- | --- |

| 1. удовлетворительная | 1.До О.22% |
| --- | --- |
| 2. хорошая | 2.более О.4 % |
| 3. плохая | 3.0.22% - 0.3% |
| 4. ограничено сваривающиеся | 4.0.3% - 0.4% |

      - Написать формулу выбора сварочного тока – 1б

      - Разметка – 1 б

это

      - Для удаления ржавчины с поверхности металла лучше использовать пламя:- 1б

А) с избытком кислорода Б) нейтральное

В) с избытком горючего

      - Притупление кромок для стали: - 1 б А) 4 - 6 мм

Б) 1 – 3 мм

В) 6 – 8 мм

      - Угол разделки кромок для меди и её сплавов: - 1 б А) 600 - 900

Б) 750 – 900

В) 500 - +- 40

      - Выберите правильный ответ – для получения сварочного дугового кратера хорошей формы необходимо: - 1 б

А) перемещать электрод с правильной скоростью Б) держать электрод вертикально

В) больше наклонить электрод в направлении сварки

      - Выберите марки электродов для сварки легированных сталей – 2 б А) ЦЛ – 18

Б) ОЗА – 1

В) УОНИИ 13/85 Г) ОЗЧ – 1

      - Какое напряжение допустимо при работе внутри емкостей: - 1 б А) 36 В

Б) 127 В

В) 12 В

      - Заполните пропуски в тексте: - 2 б

Свариваемостью называется свойство металла или сочетания металлов при установленной технологии сварки образовывать соединения, свойства которых отвечают

и	требованиям

      - Выберите марки электродов для сварки углеродистых сталей: - 3 б А) ОЗЛ

Б) ЦЧ – 4

В) УОНИИ 13/45

Г) ОЗС – 4 Д) АНО – 4

      - Укажите марку электрода, предназначенного для сварки сталей на переменном токе - 1 б А) МР – 3

Б) АНО – 1

      - Из перечисленных марок проволоки выберите проволоку для наплавочных работ – 1 б А) Св-08А	Б) Нп – 25	В) ПП – 12

      - Почему при сварке появляются трещины: - 1 б

А) из-за резкого охлаждения и большого содержания углерода Б) из-за некачественной стали

В) из-за неправильного выбора режима сварки

      - Выберите режим сварки для низкоуглеродистой стали толщиной 6 мм – 1 б

А) диаметр электрода 4 мм, Icв = 120 А Б) диаметр электрода 3 мм, Icв = 90 А В) диаметр электрода 6 мм, Icв = 180 А

      - Укажите основные виды резки плавлением – 1 б А) дуговая

Б) лазерная

В) кислородная

      - Назвать показатели качества резки металлов – 4 б

      - Назвать показатели свариваемости меди и её сплавов – 5 баллов

      - Назвать состав флюса для сварки меди и её сплавов – 2 б

А)

Б)

      - Какой электрод применяют для сварки меди – 1 б

      - До какой температуры подогревают медь перед сваркой – 1 б

      - Назвать показатели свариваемости алюминия и его сплавов – 4 б

      - Для дуговой сварки алюминия применяют электрод – 1 б А) ОЗА – 1

Б) ОЗА – 2

      - Угол разделки кромок для алюминия – 1 б А) 600 - 900

Б) 750 – 900

В) 600 - 750

      - Нормальной считается ширина наплавленного валика, равная - 1 б (	) dэ

      - Смертельным для человека считается ток – 1 б А) 1 А

Б) 0,1 А

В) 0,5 А

Критерии оценки за тест:

«2»- менее 60 %

«3» -60-73%

«4» –74-87%

«5» -88-100%

Перечень вопросов для  дифференцированного зачета

по МДК.02.01.Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами,

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)).

- Основные этапы развития видов сварки.

- Классификация видов сварки.

- Виды термического класса сварки.

- Виды механического класса сварки.

- Виды термомеханического класса сварки.

- Ручная дуговая сварка: область применения.

- Ручная дуговая сварка: преимущества и недостатки.

- Параметры режима ручной дуговой сварки.

- Виды сварных соединений.

- Классификация сварных швов.

- Конструктивные элементы сварных швов и соединений.

- Образование сварочной дуги.

- Технология ручной сварки в нижнем положении.

- Технология ручной сварки в наклонном положении.

- Технология ручной сварки в вертикальном положении.

- Технология ручной сварки в потолочном  положении.

- Сварка углеродистых сталей.

- Сварка легированных сталей.

- Сварка цветных металлов, алюминия и его сплавов.

- Сварка цветных металлов, меди и её сплавов.

- Сварка цветных металлов, никеля и его сплавов.

- Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10Г2СД. Обоснуйте свой выбор.

- Как подготовить сварочный аппарат к работе?

- Как произвести настройку сварочного аппарата на режим сварки?

- Как маркируются углеродистые стали обыкновенного качества.

- Объясните, что такое зона термического влияния при сварке.

- Объясните, что такое термический цикл сварки.

- Отличие сварочной аппаратуры для полуавтоматической сварки от аппаратов для автоматической сварки.

- Объясните, когда необходим подогрев свариваемых деталей.

- Основные опасности при выполнении работ дуговой сваркой.

- Технология сварки малоуглеродистых сталей.

- Технология сварки низколегированных сталей.

- Основные трудности при сварке меди и её сплавов.

- Основные трудности при сварке чугуна.

- Основные трудности при сварке алюминия и его сплавов.

- Когда применяется воздушно-дуговая резка.

- Технология плазменной резки.

- Как проверить качество электродов.

- Когда применяется наплавка.

- Типы электродов для наплавки.

- Что понимается под понятием сварочный пост.

- Какие бывают сварочные посты и как они оборудуются.

- Какие источники питания применяются для оснащения сварочного поста.

- Какие системы вентиляции применяют на рабочих местах сварщиков.

- Что представляет собой электрододержатель и какие они бывают.

- Какими устройствами защищают лицо и глаза сварщика от излучения дуги.

- Какие требования предъявляются к спецодежде и обуви сварщика.

- Какими инструментами пользуется сварщик при выполнении сварочных работ.

- Что означает понятие «разрезаемость».

- Что значит понятие «режимы резки» и что в них входит.

- Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10Г2СД. Обоснуйте свой выбор.

- Необходимо произвести сварку стальных (Ст3) пластин длинной 1500 мм и толщиной 3 мм встык. Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений. Изобразите схематически последовательность наложения сварочного шва.

- Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8 мм. Сварка в нижнем положении.

- Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей покрытых электродов марки МР-3 и УОНИ-13/45.

- Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин, изготовленных из стали марки Ст3 толщиной 3 мм в потолочном положении. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Составьте последовательность технологических операций).

- Проведите сравнительный анализ технологических особенностей способов ведения электрода. Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин, изготовленных из стали марки Ст2 толщиной 4 мм.

- Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей электродов марок УОНИ-13/55 и ОЗС-4.

- Необходимо произвести сварку металлического ящика в нижнем положении. А=600 мм, В=1000 мм, С=1000 мм, толщина свариваемого металла 5 мм, материал сталь 30. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Необходимо произвести сварку бойлера (2 кольцевых и 1 продольный шов) в горизонтальном положении. D=1020 мм, а=650 мм, толщина свариваемого металла 6 мм, материал сталь 10 (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Подберите основные параметры режима сварки стыкового соединения для стали 35 толщиной 12 мм, длиной 1000 мм. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Необходимо произвести сварку пирамидального бункера (12 угловых швов) в горизонтальном положении: а=1200 мм, в=650 мм, с=450 мм, толщина свариваемого металла 3 мм, материал сталь 06Х13. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину сварных швов, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Необходимо произвести сварку тавровой балки (3 тавровых шва) в нижнем положении. Длина шва 1100 мм, толщина свариваемого металла 6 мм, материал сталь 09ГС. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину сварных швов, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций. Требования безопасности при выполнении работы).

- Необходимо произвести сварку нахлёсточного соединения двух пластин длиной 900 мм из стали марки 15ХСНД толщиной 5 мм в потолочном положении. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество  прихваток. Составьте последовательность технологических операций. Требования безопасности при выполнении работы).

- Необходимо произвести сварку стыкового соединения двух пластин длиной 500 мм из стали марки Х18Н9 толщиной 4 мм в нижнем положении. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество  прихваток. Составьте последовательность технологических операций. Требования безопасности при выполнении работы).

- Необходимо произвести сварку таврового соединения двух пластин длиной 800 мм из стали 15 Х  в вертикальном положении. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество  прихваток. Составьте последовательность технологических операций. Требования безопасности при выполнении работы).

- Подберите тип и марку электрода для сварки стали 10ХСНД. Обоснуйте свой выбор.

- Подберите основные параметры режима сварки нахлёсточного соединения для стали 35 толщиной 12 мм, длиной 1000 мм. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Необходимо произвести сварку углового соединения двух пластин длиной 800 мм из стали 15Х в вертикальном положении. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество  прихваток. Составьте последовательность технологических операций. Требования безопасности при выполнении работы).

- Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8 мм. Сварка в вертикальном положении.

- Необходимо произвести сварку регистра отопления (4 кольцевых шва) в нижнем положении. D= 1020 мм, а=650 мм, толщина свариваемого металла 6 мм, материал сталь 10. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Необходимо произвести сварку расширительного бачка в нижнем положении: А=600 мм, В=1000 мм, С=1000 мм, толщина свариваемого металла 5 мм, материал сталь 30. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Подберите тип и марку электрода для сварки стали 15ХМ. Обоснуйте свой выбор.

- Подберите основные параметры режима сварки углового соединения для стали 35 толщиной 12 мм, длиной 1000 мм. (Подберите материалы, оборудование и режим сварки. Определите длину, количество и месторасположение прихваток. Составьте последовательность технологических операций).

- Необходимо произвести сварку стальных (Ст5) пластин длиной 1500 мм и толщиной 3 мм встык. Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений. Изобразите схематически последовательность наложения сварочного шва.

- Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 10 мм. Сварка в вертикальном положении.

        - КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида деятельности«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом», его профессиональных компетенций, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен».

Экзамен (квалификационный) проводится в соответствии с положением о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обучающихся по образовательным программам СПО и может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: выполнение комплексного задания, выполнение серии практических заданий.

Контрольно-оценочное средство для квалификационного экзамена по практической части.

          - Установить соответствие в таблице – 4б

| Свариваемость стали | Содержание углерода в стали |
| --- | --- |
| 5. удовлетворительная | 1.До О.22% |
| 6. хорошая | 2.более О.4 % |
| 7. плохая | 3.0.22% - 0.3% |
| 8. ограничено сваривающиеся | 4.0.3% - 0.4% |

          - Написать формулу выбора сварочного тока – 1б

          - Разметка – 1 б

это

          - Для удаления ржавчины с поверхности металла лучше использовать пламя:- 1б

А) с избытком кислорода Б) нейтральное

В) с избытком горючего

          - Притупление кромок для стали: - 1 б А) 4 - 6 мм

Б) 1 – 3 мм

В) 6 – 8 мм

          - Угол разделки кромок для меди и её сплавов: - 1 б А) 600 - 900

Б) 750 – 900

В) 500 - +- 40

          - Выберите правильный ответ – для получения сварочного дугового кратера хорошей формы необходимо: - 1 б

А) перемещать электрод с правильной скоростью Б) держать электрод вертикально

В) больше наклонить электрод в направлении сварки

          - Выберите марки электродов для сварки легированных сталей – 2 б А) ЦЛ – 18

Б) ОЗА – 1

В) УОНИИ 13/85 Г) ОЗЧ – 1

          - Какое напряжение допустимо при работе внутри емкостей: - 1 б А) 36 В

Б) 127 В

В) 12 В

          - Заполните пропуски в тексте: - 2 б

Свариваемостью называется свойство металла или сочетания металлов при установленной технологии сварки образовывать соединения, свойства которых отвечают

и	требованиям

          - Выберите марки электродов для сварки углеродистых сталей: - 3 б А) ОЗЛ

Б) ЦЧ – 4

В) УОНИИ 13/45 Г) ОЗС – 4

Д) АНО – 4

          - Укажите марку электрода, предназначенного для сварки сталей на переменном токе: - 1 б А) МР – 3

Б) АНО – 1

          - Из перечисленных марок проволоки выберите проволоку для наплавочных работ – 1 б А) Св-08А	Б) Нп – 25	В) ПП – 12

          - Почему при сварке появляются трещины: - 1 б

А) из-за резкого охлаждения и большого содержания углерода Б) из-за некачественной стали

В) из-за неправильного выбора режима сварки

          - Выберите режим сварки для низкоуглеродистой стали толщиной 6 мм – 1 б

А) диаметр электрода 4 мм, Icв = 120 А Б) диаметр электрода 3 мм, Icв = 90 А В) диаметр электрода 6 мм, Icв = 180 А

          - Укажите основные виды резки плавлением – 1 б А) дуговая

Б) лазерная

В) кислородная

          - Назвать показатели качества резки металлов – 4 б

          - Назвать показатели свариваемости меди и её сплавов – 5 баллов

          - Назвать состав флюса для сварки меди и её сплавов – 2 б А)

Б)

          - Какой электрод применяют для сварки меди – 1 б

          - До какой температуры подогревают медь перед сваркой – 1 б

          - Назвать показатели свариваемости алюминия и его сплавов – 4 б

          - Для дуговой сварки алюминия применяют электрод – 1 б А) ОЗА – 1

Б) ОЗА – 2

          - Угол разделки кромок для алюминия – 1 б А) 600 - 900

Б) 750 – 900

В) 600 - 750

          - Нормальной считается ширина наплавленного валика, равная - 1 б (	) dэ

          - Смертельным для человека считается ток – 1 б А) 1 А

Б) 0,1 А

В) 0,5 А

Критерии для выставления оценок при выполнении тестов:

Оценка «5» 95-100% правильных ответов

Оценка «4» 80-94% правильных ответов

Оценка «3» 60-79% правильных ответов

Оценка «2» менее 60% правильных ответов

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

количество вариантов 25

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1_Выполнить ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей  во всех пространственных положениях  сварного шва.

ПК 2.2.Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 2.3.Выполняит ручную дуговую наплавку покрытым электродами различных деталей.

ПК 2.4.Выполнять дуговую резку различных деталей.

Условия выполнения задания

-  место (время) выполнения задания: учебные мастерские

- используемое оборудование:: ВДМ 1201:Реастат-Баластный РБ 302-У2

- практическое выполнение части Б

Вариант № 1

Часть А. Материалы, применяемые для сварки перечислить.

Часть Б. Произвести дуговую сварку труб различного диаметра бесповоротным швом.

Вариант № 2

Часть А. Материалы, применяемые для наплавки.

Часть Б. Устранить раковины и трещины поршней пневматических молотков

Вариант № 3

Часть А. Технология наплавки твёрдыми сплавами.

Часть Б. Произвести сплошную наплавку плоских поверхностей в один, два и более слоёв.

Вариант № 4

Часть А. Как влияет длина дуги на форму сварного шва?

Часть Б. Произвести многослойную сварку  металла толщиной  6-10 мм с разделкой кромок.

Вариант № 5

Часть А. Как в процессе сварки управляют формированием шва?

Часть Б. Произвести дуговую сварку труб различного диаметра поворотным швом.

Вариант № 6

Часть А.Что такое режим сварки и какие параметры режима можно выделить при ручной дуговой сварке?

Часть Б. Произвести дуговую сварку труб различного диаметра неповоротным швом.

Вариант № 7

Часть А. Как выбирают силу сварочного тока?

Часть Б. Произвести дуговую сварку спаренными электродами и пучком электродов.

Вариант № 8

Часть А. Каковы особенности РДС швов при различном положении их в пространстве?

Часть Б. Организация рабочего места. Подготовка металла под наплавку.

Вариант № 9

Часть А.Каковы особенности и способы выполнения РДС швов различной длины?

Часть Б. Наплавить изношенные плоские детали различной толщины.

Вариант № 10

Часть А.Каковы особенности и способы выполнения РДС многопроходных швов?

Часть Б. Наплавить цилиндрические поверхности.

Вариант № 11

Часть А. Назовите сварные швы по виду соединения.

Часть Б. Произвести многослойную наплавку на плоские поверхности

Вариант № 12

Часть А.Какие виды сварных швов по расположению в пространстве вы знаете?

Часть Б. Произвести многослойную наплавку на цилиндрические поверхности.

Вариант № 13

Часть А. Как характеризуется форма сварных швов?

Часть Б. Организация рабочего места, подготовка оборудования к резке. Выбор режима резки.

Вариант № 14

Часть А.Какие виды сварочных материалов вы знаете?

Часть Б. Электродуговая резка профильного металла.

Вариант № 15

Часть А. Как обозначаются марки сварной проволоки

Часть Б. Электродуговая резка труб различного диаметра.

Вариант № 16

Часть А. Какими бывают покрытия электродов?

Часть Б. Электродуговая сварка труб различного диаметра.

Вариант № 17

Часть А.Какие виды флюсов вы знаете?

Часть Б. Сварка изделий из конструкционных сталей различной  толщины встык в нижнем положении шва.

Вариант № 18

Часть А.Что такое нормальная длина сварочной дуги?

Часть Б. Сварка изделий из конструкционных сталей внахлёст в нижнем положении шва.

Вариант № 19

Часть А.В каких направлениях может проводиться сварка?

Часть Б. Сварка изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва

Вариант № 20

Часть А. Как производят окончание шва?

Часть Б. Сварка угловых и тавровых соединений в нижнем положении шва без разделки кромок.

Вариант № 21

Часть А. Как выбирают сварочные ток?

Часть Б. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с разделкой кромок

Вариант № 22

Часть А.Что называется режимом сварки?

Часть Б. Сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и технологическим картам.

Вариант № 23

Часть А.Какой способ сварки называется сваркой «в лодочку»?

Часть Б. Сборка и сварка емкости из углеродистой стали

Вариант № 24

Часть А.Какие зоны имеются у сварочного пламени?

Часть Б. Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей.

Вариант № 25

Часть А.Какие виды сварочного пламени вы знаете?

Часть Б. Электродуговая резка металла различной толщины.

Инструкция(можно расширить)

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) (указывается при необходимости) ___________________________________

2. 2. Вы можете воспользоваться: слесарным инструментом, слесарным верстаком с тисами.

3. Максимальное время выполнения задания –  30 мин./час.

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: поршень пневматического ,стальная щётка, молоток ,зубило ,болгарка, универсальный шаблон ,электроды.